# ICS 37.060.10

# CCS N 42

## JB

中华人民共和国机械行业标准

### JB/T ××××-××××

立体影像微透镜阵列通用技术规范

Stereoscopic image microlens array general technical specifications

(征求意见稿)

“在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。”

征求意见截止日期：2022-09-30

××××-××-××发布                      ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JB/T ××××-××××

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由机械工业电影和电教机械标准化技术委员会(CMIF/TC4)归口。

本文件起草单位：成都菲斯特科技有限公司、安徽影星银幕有限责任公司、安徽影动巨星银幕有限公司、秦皇岛视听机械研究所有限公司、秦皇岛美视达检测技术有限公司。

本文件主要起草人：吴庆富、张益民、高松柏、邓荣武、李维善。

本文件为首次发布。

Ⅰ

JB/T ××××-××××

立体影像微透镜阵列通用技术规范

1范围

本文件规定了立体影像微透镜阵列通用技术规范的产品结构和尺寸、技术要求、试验方法以及标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于各类数字显示立体影像、立体影像光学屏幕、立体印刷、立体广告以及立体灯箱应用的显示立体影像柱状透镜。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2410-2008  透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T 25480  仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

立体影像 stereoscopic image

利用人的两眼具有视差的特性，在不需要任何辅助设备的情况下，获得具有空间、深度的逼真3D立体影像的显示技术。

3.2

微透镜阵列 micro lens array

又称柱透镜光栅，由若干完全相同形状与尺寸的曲面组成，一面是平面，另一面是并排周期起伏的圆柱状的曲面组成，由高透明的光学高分子材料制成。

3.3

条纹 streak

制造过程中产生的条纹状缺陷。

3.4

齿形形状 tooth shape

微透镜的微细结构的断面形状。

3.5

热变形温度 heat deflection temperature

微透镜达到规定形变时所对应的温度

1

JB/T ××××-××××

3.6

光场 light field

光在每一个方向通过每一个点的光量，是一个四维的参数化表示，是空间中同时包含位置和方向信息的四维光辐射场，涵盖了光线在传播中的所有信息。

4  产品结构和尺寸

4.1  产品结构

立体影像微透镜阵列(以下简称透镜阵列)的断面是一种圆柱状结构，见图1，圆柱状结构的圆弧及节距大小根据图像分辨率设计得出。

图1

4.2  尺寸

透镜阵列的有效显示尺寸见表1。

表1

| 序号 | 显示规格 in | 尺寸(长度*宽度) mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12.5 | 277*156 |
| 2 | 24 | 531*299 |
| 3 | 28 | 620*349 |
| 4 | 32 | 708*398 |
| 5 | 42 | 930*523 |
| 6 | 45 | 996*560 |
| 7 | 50 | 1107*623 |
| 8 | 55 | 1218*685 |
| 9 | 60 | 1328*747 |
| 10 | 65 | 1439*809 |
| 11 | 70 | 1550*872 |
| 12 | 75 | 1660*934 |
| 13 | 80 | 1771*996 |
| 14 | 85 | 1882*1058 |
| 15 | 90 | 1992*1121 |
| 16 | 95 | 2103*1183 |
| 17 | 100 | 2214*1245 |

2

JB/T ××××-××××

5  技术要求

5.1  透镜阵列线对

透镜阵列线对应为10/英寸～500/英寸。

5.2  折射率

应为1.45～1.65。

5.3  弯曲

当画面的宽高比为4:3时，弯曲不应大于5%；当画面的宽高比为16:9时，弯曲不应大于8%。

5.4  透过率

透过率应大于等于90%。

5.5  外观

外观应清洁，不应有凹凸、污染、瑕疵、碎片等缺陷。

5.6  背层雾度

背层雾度应为20%±5%。

5.7  微结构硬度

应小于等于1H。

5.8  粗糙度

粗糙度应小于等于0.2μm。

5.9  环境要求

变形温度、低温、高温及湿度测试要求按表2的方法进行试验。环境试验后产品应无异常，外观应无变化。

表2

| 试验项目 | 试验方法 |
| --- | --- |
| 热变形温度试验 | 以2℃/min条件升温直85℃ |
| 低温试验试 | 放置于-30℃的高低温试验箱中500小时 |
| 高温及湿度试验 | 放置于65℃、相对湿度85%的高低温试验箱中24小时 |

6  试验方法

6.1  透镜阵列线对

取30mm×30mm大小的透镜阵列，用50X光学显微镜测量。

6.2  折射率

取30mm×30mm大小的透镜阵列，用折射率测试仪测量。

6.3  弯曲

按照图2进行设置，先将透镜阵列的宽边设置2个悬挂点a点和b点(2个悬挂点之间的距离是该边宽度W的1/3)，将透镜阵列自由悬挂，然后把透镜阵列紧靠一平面，用直尺(或卷尺)测量透镜阵列离紧靠平面的最大距离d，按照公式(1)计算弯曲。

3

JB/T ××××-××××

z=dW×100%…………………………………………………………(1)

式中：

d——透镜阵列离紧靠面的最大距离，单位为毫米(mm)；

W——透镜宽边的宽度宽度，单位为毫米(mm)；

Z——卷曲，用百分比表示。

- 图2

6.4  透过率

按照GB/T 2410-2008的规定进行测量。

6.5  外观

在环境光为500lx条件下，目视观察。

6.6  背层雾度

按照GB/T 2410-2008的规定进行测量。

6.7  微结构硬度

用涂膜铅笔划痕拥堵计测试硬度，具体试验方法参照GB/T 6739-2006

6.8  粗糙度

取30mm×30mm大小的透镜阵列，用精度不低于0.1μm的粗糙度测量仪器进行测量。

6.9  环境要求

按表2的规定对产品进行环境试验后，目视检查。

7  标志、包装、运输、贮存

7.1  标志

产品出厂时应有标志，内容包括：

a) 制造商、产品商标；

b) 产品名称；

c) 产品型号；

d) 规格；

e) 批次；

f) 检验日期；

g) 检验员。

4

JB/T ××××-××××

7.2  包装

7.2.1  产品结构面附白色保护膜，先用PE薄膜包裹，再用PE发泡膜包覆；两头用木挡板和舌头固定，

且用发泡膜或珍珠棉夹封；将包装好后的成品置入纸箱内后加入防潮干燥剂。

7.2.2  外箱以胶带黏贴，打包，并于包装箱上贴上出货标签。

7.3  运输、贮存

7.3.1  应避免阳光直射，储存保质期限为出厂后6个月。

7.3.2  以悬空方式水平放置，避免压伤，贮存在清洁、干燥、通风的仓库内，不得与腐蚀性气体的物品混放。

7.3.3  搬运时，勿多层重叠搬运，以免压伤产品；勿接触产品有效区，以免压伤产品并留下痕迹。

7.3.4  产品在运输和装卸过程中，严禁抛掷并避免雨雪的直接淋袭，不得受到机械碰撞。

7.3.5  产品的运输、贮存基本环境条件如表3所示，其试验方法应符合GB/T 25480的规定。

- 表3

| 序号 | 基本环境条件 |  |  | 分级额定值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 |  | 单位 | 运输 | 储存 |
| 1 | 高温 |  | ℃ | +40 | +25 |
| 2 | 低温 |  | ℃ | -25 | +15 |
| 3 | 相对湿度(25℃) |  | % | 95 | 75 |
| 4 | 自由 跌落 | 包装件质量≤15kg时 自由跌落高度 | mm | 1000 | —— |
|  | 平面 跌落 | 包装件底面边长＜500mm时，底面与试验台面的夹角 | 0 | 30 | —— |
|  |  | 包装件底面边长≥500mm时，底面与试验台面的最高间距 | mm | 250 | —— |

——————————————

5

《立体影像微透镜阵列通用技术规范》编制说明

(征求意见稿)

一、工作简况

1  任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划(工信厅科函[2020]181号文)，计划编号2020-0772T-JB，项目名称“立体影像光栅板”进行制定，主要起草单位：成都菲斯特科技有限公司、安徽影星银幕有限责任公司、秦皇岛视听机械研究所有限公司，计划应完成时间2022年。

2  主要工作过程

起草(草案、论证)阶段：2020.7工信部下达计划，2020.10标委会组织起草单位成立了“立体影像光栅板”起草工作组，确定工作方案，在起草标准草案时更改了标准名称(理由见第十一章)。工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，结合立体影像微透镜阵列的应用经验，对其进行总结和归纳，编制标准草案后，组织专家对标准中的主要内容进行研讨，于2022.8.8形成标准征求意见稿。

征求意见阶段：经工作组组长吴庆富审核，标委会同意后定于2022.8.16～2022.9.30为征求意见时间。2022.8.15向全体标委会委员和相关单位发出标准“征求意见稿”及编制说明，并同期在网站(http://www.cavm.cn/电影电教标委会)上公布，广泛征求意见，征求意见截止日期为2022.9.30。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由成都菲斯特科技有限公司、安徽影星银幕有限责任公司、安徽影动巨星银幕有限公司、秦皇岛视听机械研究所有限公司、秦皇岛美视达检测技术有限公司负责起草。

主要成员：吴庆富、张益民、高松柏、邓荣武、李维善。

所做工作：吴庆富任工作组组长，主持全面协调工作及主要执笔人，负责本标准的编写，邓荣武协助执笔，张益民、高松柏、李维善负责对国内外立体影像微透镜阵列技术的现状与发展进行全面调研，同时广泛收集和检索国内外立体影像微透镜阵列的技术和相关资料，进行研究分析、资料查证等工作。

二、标准编制原则和主要内容

1  标准编制原则

本标准主要应用于裸视立体影像的图像显示，符合立体影像产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。本标准起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则”》和GB/T 20001.10-2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》进行编写。

本标准的编制基于国内外的发展现状，立足国内，着眼未来，制定过程中，工作组查阅了国内相关的法律法规等资料，组织研讨会，确保标准中技术指标和试验方法的先进性。

编制过程中，工作组对目前国内立体影像微透镜阵列评价进行规范，对产品的品种、市场发展趋势及应用等情况作了深入调研，规定了评价指标，定量考核和定性考核相结合，充分体现标准全面的实用性和引导性，确保指标的有效性和准确性。

2  标准主要内容

本文件规定了立体影像微透镜阵列通用技术规范的产品结构和尺寸、技术要求、试验方法以及标志、包装、运输、贮存。

本文件适用于各类数字显示立体影像、立体影像光学屏幕、立体印刷、立体广告以及立体灯箱应用的显示立体影像柱状透镜。

(1)术语与定义

本标准对立体影像微透镜阵列的立体影像、3D显示、微结构阵列、曲面微透镜等术语进行定义，其他术语、定义原则上保持与国家/行业标准的术语、定义一致。

(2)技术要求

本标准考虑到立体影像微透镜阵列的特性以及使用环境，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，技术要求充分体现标准在技术上的先进性和经济上的合理性。主要技术指标有：结构尺寸、弯曲、硬度、材料透过率等。

3  解决的主要问题

随着人们生活水平的不断提升，对立体影像微透镜阵列需求越来越高，对结构尺寸、尺寸精度、微结构硬度等要求越来越高，市面上大尺寸的立体影像微透镜阵列在超精密制造过程中受超精密加工设备的影响，无法制造出高精密的微透镜阵列或难以实现大面积涂布UV光固化工艺技术，也正是大面积涂布UV光固化先进工艺技术的突破，人们已经可以制造尺寸更大更精密、产品厚度更薄、性能更高的立体影像微透镜阵列材料。

在新兴市场中，如何定义立体影像微透镜阵列，达到何种性能才可以称作立体影像微透镜阵列一直没有统一的标准。

本标准针对新兴的立体影像微透镜阵列行业需求进行首次制定，旨在依据当前立体影像微透镜阵列的实际情况，对立体影像微透镜阵列的各项技术要求进行明确规定，尤其是针对结构尺寸、弯曲、材料透过率制定了一套合理的测试和评价方案，更好的规范立体影像微透镜阵列市场。

三、主要试验(或验证)情况

本产品是首次制定标准，由于立体影像微透镜阵列在投影显示终端--立体显示器中应用是近几年发展起来的，国际国内技术标准缺失。根据显示器中立体影像微透镜阵列光学性能的需求设计，立体影像微透镜阵列技术参数设计制造是基于国际先进超精密制造技术完成。应用微细结构金刚石超精密制造技术制造的创新型产品，产品制造应用技术领域广泛。“超精工程”制造处于电子信息产业发展的高端，带动性强，辐射范围广，对整个电子信息产业的升级转型、产业结构调整、经济增长等都具有重要的意义。

本标准产品是一项创新型立体影像产品，产品试验阶段周期长，从2014年起在国内十多家立体显示企业、科研院所研究应用，试制阶段设计制造了包含菲涅尔透镜微结构在内的8种结构形式，5种折射率、13个规格的立体影像微透镜阵列功能材料进行应用试验验证。在结构尺寸、尺寸精度、折射率、曲率半径、材料透过率的定量要求及试验方法进行反复测试，为提高立体显示视差，增强光场立体显示在结构形状、尺寸、尺寸精度方面采用模拟仿真设计软件完成微结构光学设计。是能够反映立体影像微透镜阵列产品质量重要的指标。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

随着立体显示显示行业的蓬勃发展，立体影像微透镜阵列设备已经达到每年数十万台的出货量，并且保持着每年10%以上的增长。特别是2022年以来，作为元宇宙前端硬件设备3D显示、色彩真实、健康护眼等特性已经深入人心，但是显示尺寸越大越难进入家庭的问题也制约着消费者对大尺寸立体显示的追求，立体影像微透镜阵列应运而生。但是企业水平参差不齐，产品质量也存在较大差距。立体影像微透镜阵列的定义和技术指标，实现了立体影像微透镜阵列产品的整体技术水平的功能，对行业新产品的推广应用、规范市场秩序均起到了促进作用。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

七、有关法律、法规的关系

本项目属电教机械标准体系第三层“06 投影物镜”系列。

本标准与现行有关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、废止现行相关标准的建议

无。

十一、其他应予说明的事项

工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，结合3D光栅透镜光学性能、产品形态、应用创新、测试规范的应用经验，对其进行总结和归纳，在工作过程中发现：由于制造工艺技术发展进步，产品形态发生很大变化，几年前“立体影像光栅板”制造是采用热挤出成型，生产的光栅阵列材料厚度厚(大于2mm)、成型精度差、无法完成两种材料的复合；新技术采用UV光固化工艺技术成型，新工艺技术生产的产品厚度薄(0.2mm-0.5mm)成型精度高、产业化程度高，可以根据设计需要调整微透镜材料的折射率，产品性能优异，通过创新应用领域扩大广泛。因此对标准名称修改为《立体影像微透镜阵列通用技术规范》。